# VALUMASSA

# Text boxes

VALUMASSAN  VOI   HANKKIA  VALMIINA  MAAHANTUOJALTA.

SEN  VOI  VALMISTAA  MYÖS  ITSE  JOKO  SAVIJAUHEESTA

TAI  KUIVANEISTA  SAVEN  TÄHTEISTÄ.

KUIVAN  SAVEN  JOUKKOON  LISÄTÄÄN  TÄLLÖIN

VETTÄ  JA  SAOSTUSAINETTA.

KUN  KÄYTETÄÄN  SAOSTUSAINETTA,

MASSAAN  EI  TARVITSE  LISÄTÄ  NIIN  PALJON  VETTÄ.

TÄSSÄ  OHJEESSA  ON  KÄYTETTY  SAOSTUSAINEENA

## VESILASIA, JOTA  SAA APTEEKISTA.

### AINEET:

### KG  SAVIJAUHOA  TAI  KUIVAA  SAVEA

3 – 4 L  VETTÄ

20 – 25 GR  VESILASIA   (= n. 2  RKL)

VALUMASSAN  VALMISTUS

VALMISTUS:

- LAITA  KUIVA  SAVI  KYLLIN  ISOON  ASTIAAN

- MITTAA  VESI  JA LISÄÄ  SIIHEN  2 RKL  VESILASIA

- KAADA  VESI  SAVEN  JOUKKOON

- JOS  SEOS  ON  KOVIN  PAKSUA, LISÄÄ  HIEMAN  ENEMMÄN  VETTÄ

- ANNA  MASSAN  SEISTÄ  SEURAAVAAN  PÄIVÄÄN  JA  SIIVILÖI  SE